Лаборатория строительных материалов кафедры ПГС 

Старооскольского технологического интститута(Филиал МИСиС)
Свидельство БЦСМ  №041 от 16.05.2008 г.
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
опытных образцов (партий)вибропрессованных  полистиролбетонных блоков ПСП/БП 200(ТУ 5741-001-18003849-2008) , изготовленных  07.02.2013г.в ходе предварительных испытаний  применения добавки «ЭСТ»(ТУ-2439-001-54658598-2002) производства ООО «МатЭкоС» на производственной базе ЗАО Ремонтно-строительная фирма «Колумб», РФ,Московская обл.,г.Дзержинский.При изготовлении и отборе образцов присутствовали:

 - нач. пр-ва ЗАО Ремонотно-строительная фирма «Колумб»  Бакланов Алексей Михайлович, 
 - менеджер по продажам ПБ-Люкс РХЗ "Нордикс"Орлов Андрей Анатольевич,    
 - директор ООО "МатЭкоС"Топчий Юрий Станиславович.

Образцы доставлены в лабораторию в возрасте 23сут. с момента изготовления и твердения в условиях холодного склада. 
Срок твердения при комнатной влажности – 20 суток. 
Старый Оскол           



                   

                                                                                      25.03.2013 г.
	№ п/п
	Маркировка образца
	Расход пласти

Фикатора «ЭСТ», % от массы цемента
	Масса полистиролбетонных образцов,г(естествен.влажность)
	Размеры образцов*,см
	Влажность образцов,% масс.
	Плотность

бетона,кг/м3, при


	Показание пресса,кгс
	Предел прочности при сжатии кгс/см2
	Средний предел прочности при сжатии, 

Кгс/см2
	В % от контрольного образца

	
	
	
	
	
	
	естеств.влажность
	 сухом состоянии.
	
	
	
	

	1
	К(контрольный образец)
	-
	468
	10х10х10
	4,5
	468
	448
	550
	5,5
	5,53
	100

	
	
	
	471
	10х10х10
	
	
	
	570
	5,7
	
	

	
	
	
	465
	10х10х10
	
	
	
	540
	5,4
	
	

	2
	1
	0,5
	439
	10х10х10
	5,1
	437
	416
	820
	8,2
	8,17
	148

	
	
	
	432
	10х10х10
	
	
	
	830
	8,3
	
	

	
	
	
	439
	10х10х10
	
	
	
	800
	8,0
	
	

	3
	2
	0,5
	443
	10х10х10
	5,0
	439
	418
	870
	8,7
	8,4
	152

	
	
	
	440
	10х10х10
	
	
	
	860
	8,6
	
	

	
	
	
	435
	10х10х10
	
	
	
	790
	7,9
	
	


*Образцы изготовлены из пластинок, выпиленных из середины стенок пустотных блоков, пластинки склеены поризованным цементным тестом с плотностью в сухом состоянии 450 кг/м3.Вектор приложенной нагрузки пресса – перпендикулярно стенке блока.
Заключение: из результатов предварительных испытаний можно сделать вывод  о положительном влиянии  применения добавки «ЭСТ» на условия  формовки изделий из жестких полистиролбетонных смесей и повышение прочностных свойств полистиролбетона. В ходе формовки отмечено влияние добавки на улучшение удобоукладываемости жесткой бетонной смеси. Все изделия с применением  добавки превысили значение  прочности контрольного образцана  48…52% Добавка может использоваться с целью ускорения набора отпускной прочности, либо для снижения норм расхода цемента до 10%.  Исследования  по оптимизации добавки  ЭСТ и  ее влияния на  потребительские свойства изделий следует продолжить.  
Испытание в лаборатории согласно договора №________от________между Старооскольским филиалом МИСиС и ООО»МАТЭКОС провел:                                                                                                   Д.М.Хабиров
Согласовано: Директора ООО «МатЭкоС »                                                                                 Ю.С.Топчий                                            

