Лаборатория строительных материалов кафедры ПГС 

Старооскольского технологического интститута им.А.А.Угарова филиала СТИ НИТУ  «МИСиС»
Свидельство БЦСМ  №041 от 16.05.2008 г.
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
В лаборатории строительных материалов были проведены сравнительные испытания пластифицирующих добавок для бетонов и растворов: 

-  СП-1(ТУ-5870-005-580428685-05 ООО «Полипласт Новомосковск» г.Новомосковск),водный раствор 15% концентрации.

-  ЭСТ(ТУ-2439-001-54658598-2002 ООО «МатЭкос» г.Старый Оскол),сухой порошок.

Испытаний проводились в соответствии с ГОСТ 5802-86 Растворы строительные Методы испытаний.

Порошкообразная добавка ЭСТ представляет собой водный концентрат добавки ЭСТ, осажденный на карбонатный наполнитель, прошедший сушку и механохимическую активацию. Содержание в порошке суммы сухих органических и вспомогательных веществ - 8%,карбонатный наполнитель с протомодифицированной поверхностью – 92%.

Образцы  растворов готовились из  сухой смеси «Каменный цветок» М-150 Универсальная (ЗАО «ЦЕМТОРГ» г.Москва) по инструкции, указанной на упаковке. Перемешивание производилось при помощи электродрели с насадкой. Расход добавок рассчитывался исходя из содержания цемента в сухой смеси, равный 15 %масс.В связи с высоким водотоделением при рекомендуемом в инструкции расходе воды с В/Т смеси 0,17…0,19, в испытаниях В/Т принято равным 0,16.

Испытания проводились на соответствие требованиям  ГОСТ 28013-98 Растворы строительные Общие технические условия. Результаты испытаний приводятся в таблице 1.

 Таблица 1

	№ состава
	В/Т
	Добавка
	Расход, % от Ц.,по
	Подви-жность

(погружение конуса),см
	Марка

по подви-жности
	Проч-

ность кгс/см2
	Плот-ность
(ест.вл.),

кг/м3
	Водо-погло-щение,% масс.
	Мар-

ка раствора

	
	
	
	основ-ному

веществу
	водной/ сухой форме
	
	
	
	
	
	

	1
	0,15
	б/д
	-
	
	10,3
	Пк3
	174
	2139
	12,5
	М150

	
	
	СП-1,вод
	0,1
	0,67вод.
	9,5
	
	145
	2112
	12,1
	М150

	2
	
	
	0,2
	1,34вод.
	10.9
	
	180
	2099
	11,8
	М150

	3
	
	ЭСТ,сух
	0,05
	0,62сух.
	10,5
	
	201
	2096
	10,5
	М200

	4
	
	
	0,1
	1,25сух.
	10,9
	
	210
	2087
	10,1
	М200


Заключение: по результатам испытаний на соостветствие требованиям  ГОСТ 28013-98 Растворы строительные Общие технические условия, растворные смеси на основе сухой смеси «Каменный цветок» М-150 Универсальная с добавкой ЭСТ в сухом виде имеют марку по подвижности  Пк3 и марку по прочности в 28-ми суточном возрасте М200.Добавка снижает водопоглощение затвердевшего раствора более чем на 20%.
В растворных смесях средней «жирности» добавка обладает небольшим пластифицирующе-воздухововлекающим эффектом. Выход растворной смеси увеличивается на 2-3% при одновременном повышении марки раствора. Замечено тиксотропное поведение раствора и его длительная жизнеспособность. Необходимо отметить сниженную в два раза дозировку по основному веществу по сравнению с пластификатором СП-1.
Испытание в лаборатории согласно договора №___14__от__11.02.2013г__между СТИ НИТУ «МИСиС» и ООО «МатЭкоС»
 провел:                         Начальник испытательной лаборатории Д.М.Хабиров

Согласовано:               Директор ООО «МатЭкоС »              Ю.С.Топчий                                            

