Результаты испытаний пластификатора ЭСТ в лаборатории 
ООО «Формматериалы» г. Воронежа
(испытания проводились на смеси сухой штукатурной для внутренних работ)

	Наличие добавки
	Прочность на сжатие раствора в возрасте 2 сут. (мПа)
	Прочность на сжатие раствора в возрасте 14 сут. (мПа)
	Прочность на сжатие раствора в возрасте 28 сут. (мПа)

	Устан. рецептура
	3,8
	5,9
	7,2

	Добавление

пластификатора 1% от Ц
	6,9
	10,37
	14,32


Преимущества: экономия цемента на 6-8% от устан. рецептуры; снижение расхода воды.

Результаты испытаний пластификатора ЭСТ в лаборатории 
ООО «Формматериалы» г. Воронежа
(испытания проводились на смеси сухой строительной М-150 и пескобетоне М-300)

	Наименование смеси
	Наличие добавки
	Прочность на сжатие раствора в возрасте 2 сут. (мПа)
	Прочность на сжатие раствора в возрасте 28 сут. (мПа)

	М-150
	Устан. рецептура
	7,6
	15,4

	
	Добавление

пластификатора 0,8 % от Ц 
	7,94
	14,6

	М-300
	Устан. рецептура
	12,0
	28,4

	
	Добавление

пластификатора 0,8 % от Ц 
	12,78
	27,97


Преимущества: экономия цемента на 10% от устан. рецептуры; снижение расхода воды; хорошая пластичность.

